附件一:

64项化工、石化、冶金、有色金属行业标准名称及主要内容

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 标准主要内容 | 代替标准 | 采标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化工行业 |  |  |  |  |
|  | HG/T 4288-2012 | 偏光眼镜用三醋酸纤维素酯（TAC）薄膜 | 本标准规定了偏光眼镜用三醋酸纤维素酯（TAC）薄膜的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于偏光眼镜用无色三醋酸纤维素酯薄膜、有色三醋酸纤维素酯薄膜及含紫外吸收（UV）的三醋酸纤维素酯薄膜。 |  |  |
|  | HG/T 4292-2012 | 液晶显示器背光源用PET涂布型下扩散膜 | 本标准规定了下扩散膜的要求、试验方法、检验规则、标识、包装、储存与运输。 本标准适用于在聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）薄膜上进行涂布制成的用于背光源的下扩散膜。 |  |  |
|  | HG/T 4294-2012 | 光学功能薄膜 表面硬化薄膜 硬度测试方法 | 本标准规定了一种通过在涂有硬化涂层的薄膜表面推压已知硬度标号的铅笔来测定硬化涂层硬度的方法。 本标准适用于聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）、聚碳酸酯（PC）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）、三醋酸纤维素酯（TAC）等表面涂有硬化涂层薄膜硬度的测试。 |  |  |
|  | HG/T 4302-2012 | 耐候阻隔绝缘性功能薄膜 | 本标准规定了耐候阻隔绝缘性功能薄膜产品的要求、试验方法、检验规则和标识、包装、运输、贮存等内容。 本标准适用于耐候阻隔绝缘性功能薄膜。 |  |  |
|  | HG/T 4303-2012 | 表面硬化聚酯薄膜 耐磨性测定方法 | 本标准规定了采用磨擦锤和配重计量块及钢丝绒，通过钢丝绒的往复运动进行摩擦来测定表面硬化聚酯薄膜的耐磨性试验方法。 本标准适用于表面硬化聚酯薄膜的耐磨性检测。 |  |  |
|  | HG/T 4289-2012 | T3型工业X射线胶片 | 本标准规定了T3型工业X射线胶片的要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输和贮存。 本标准适用于对钢、铁、铝等金属及其合金材料的焊缝、铸件等进行无损探伤检验用的X射线胶片。 |  |  |
|  | HG/T 4293-2012 | 彩色电影正片感光度和格码测定方法 | 本标准规定了彩色电影正片的感光度和格码的求取方法以及试验条件。 本标准适用于彩色电影正片的感光度及格码的测定，此类胶片用于通过底片印制正片制作成彩色电影发行拷贝。本标准同时也适用于制作幻灯片的彩色正片材料的感光度及格码测定。 |  |  |
|  | HG/T 4297-2012 | 气体标准物质研制报告编写导则 | 本标准规定了气体标准物质研制报告的编写要求、内容和格式。 本标准适用于编写国家一、二级气体标准物质研制报告。 |  |  |
|  | HG/T 4290-2012 | 工业用2-丁胺（仲丁胺） | 本标准规定了工业用2-丁胺（仲丁胺）的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和安全。 本标准适用于仲丁醇氨化法和丁酮加氢氨化法生产的工业用2-丁胺。 |  |  |
|  | HG/T 4295-2012 | 5-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮 | 本标准规定了5-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于5-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮的产品质量控制。 |  |  |
|  | HG/T 4296-2012 | 对硝基苯酚 | 本标准规定了对硝基苯酚的要求、安全信息、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于对硝基苯酚产品的质量控制。 |  |  |
|  | HG/T 2748-2012 | 直接红B(C.I.直接红23) | 本标准规定了直接红B（直接耐酸大红4BS，C.I.直接红23）产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于直接红B的产品质量控制。 | HG/T 2748-2005 |  |
|  | HG/T 2186-2012 | 轮胎水压试验方法 | 本标准规定了轮胎水压试验的术语和定义、原理、试验装置、试验方法、计算公式、试验报告。 本标准适用于轿车轮胎、载重汽车轮胎、农业轮胎、工程机械轮胎、工业车辆轮胎的水压试验。 | HG/T 2186-1991 |  |
|  | HG/T 2443-2012 | 轮胎静负荷性能试验方法 | 本标准规定了轮胎静负荷性能的术语和定义、试验设备、试验条件、试验步骤、试验记录和数值计算、试验报告。 本标准适用于轿车轮胎、载重汽车轮胎、工程机械轮胎、工业车辆轮胎、农业轮胎以及摩托车轮胎。 | HG/T 2443-1993 |  |
|  | HG/T 2444-2012 | 农业轮胎耐磨耗性能试验方法 双转鼓法 | 本标准规定了农业轮胎耐磨耗性能的试验条件、试验仪器设备及其精度要求、试验步骤、试验记录。 本标准适用于测定农业驱动轮轮胎的耐磨耗性能。 | HG/T 2444-1993 |  |
|  | HG/T 2728-2012 | 橡胶密度的测定 直读法 | 本标准规定了用直读式密度计测定橡胶密度的两种方法。方法A用机械直读式密度计测量，方法B用电子直读式密度计测量。 本标准适用于密度大于1.00g/cm3实心橡胶的测定，不适用于多孔橡胶和硬质橡胶密度的测定。 | HG/T 2728-1995 |  |
|  | HG/T 2729-2012 | 硫化橡胶与薄片摩擦系数的测定 滑动法 | 本标准规定了测定硫化橡胶与薄片静摩擦系数和动摩擦系数的两种方法。 本标准方法A适用于硫化橡胶试样表面摩擦系数的测定，方法B适用于复印机、传真机等输送轮用的硫化橡胶试样反复摩擦过程中摩擦系数的测定。 | HG/T 2729-1995 |  |
|  | HG/T 3321-2012 | 硫化橡胶弹性模量的测定方法 | 本标准规定了用弹性模量测定器测定硫化橡胶弹性模量的方法。 本标准适用于硫化橡胶。 | HG/T 3321-1981 |  |
|  | HG/T 3322-2012 | 硫化橡胶定伸永久变形的测定方法（模量测定器法） | 本标准规定了用模量测定器测定硫化橡胶定伸永久变形的方法。 本标准适用于硫化橡胶。 | HG/T 3322-1981 |  |
|  | HG/T 4300-2012 | 橡胶流变性能的测定 柱塞式毛细管流变仪法 | 本标准规定了用柱塞式毛细管流变仪测定橡胶（生胶或混炼胶）流变性能的方法。流变性能用于表征材料的流动性能，此性能与实际加工过程直接相关。 本标准适用于生胶和混炼胶。 |  |  |
|  | HG/T 4301-2012 | 橡胶防霉性能测试方法 | 本标准规定了橡胶材料及其制品的防霉性能试验和评价方法。本标准不涉及防霉产品安全性的评价。 本标准适用于橡胶材料及其制品。其他高分子材料及其制品也可参照执行。 |  |  |
|  | HG/T 4298-2012 | 多孔搪玻璃片式冷凝器 | 本标准规定了多孔搪玻璃片式冷凝器的型式、基本参数、主要尺寸和要求以及铭牌、出厂文件及包装、运输。 本标准适用于器内设计压力大于-0.1MPa小于0.1MPa，夹层内设计压力小于等于0.25MPa，冷凝器面积3m2～30m2，器内工作温度0℃～200℃，夹层内工作温度小于等于95℃的多孔搪玻璃片式冷凝器。 |  |  |
|  | HG/T 4299-2012 | 搪玻璃薄膜蒸发器 结构形式和基本参数 | 本标准规定了搪玻璃薄膜蒸发器的型式、基本参数、主要尺寸和要求以及铭牌、出厂文件及包装、运输。 本标准适用于器内设计压力大于-0.1MPa小于等于0.25MPa，夹套内设计压力小于等于0.6MPa，设计温度小于200℃，由刮片强制成膜的降膜式搪玻璃薄膜蒸发器。 |  |  |
|  | 石化行业 |  |  |  |  |
|  | SH/T 1499.1-2012 | 精己二酸 第1部分：规格 | 本标准规定了精己二酸的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和安全。 本标准适用于以环己烷为原料，经二步氧化生产的粗己二酸，再经活性碳脱色、重结晶、分离、干燥后制得的精己二酸。 本标准也适用于环己烯水合法生产的精己二酸。 | SH/T 1499.1-1997 |  |
|  | SH/T 1499.7-2012 | 精己二酸 第7部分：硝酸含量的测定 分光光度法 | 本标准规定了精己二酸中硝酸含量测定的分光光度法。 本标准适用于精己二酸中硝酸含量的测定，最低测定浓度为 0.3 mg/kg。 | SH/T 1499.7-1997 |  |
|  | SH/T 1499.10-2012 | 精己二酸 第10部分：水分含量的测定 热失重法 | 本标准规定了精己二酸水分含量测定的热失重法。 本标准适用于精己二酸水分含量的测定,测定范围为（0.050-0.300）%(质量分数)。 |  |  |
|  | SH/T 1550-2012 | 工业用甲基叔丁基醚(MTBE)纯度及杂质的测定 气相色谱法 | 本标准规定了测定工业用甲基叔丁基醚（MTBE）的纯度及其杂质的气相色谱法。 本标准适用于测定MTBE的纯度，也适用于测定MTBE中的杂质，例如C4至C12烃类、甲醇、异丙醇、叔丁醇和仲丁醇、甲基仲丁基醚和甲基叔戊基醚、丙酮以及甲乙酮。采用聚甲基硅氧烷柱分析方法，杂质的最低检测浓度为0.02%（质量分数）；采用624柱和中心切割分析方法，杂质的最低检测浓度为0.002%（质量分数）。 | SH/T 1550-2000 |  |
|  | SH/T 1773-2012 | 1，2，4－三甲基苯纯度及烃类杂质的测定 气相色谱法 | 本标准规定了用气相色谱法测定1,2,4-三甲基苯（偏三甲苯）的纯度及烃类杂质含量的方法。 本标准适用于测定纯度不低于98%（质量分数），烃类杂质含量不低于0.001%（质量分数）的偏三甲苯的测定。 |  |  |
|  | 冶金行业 |  |  |  |  |
|  | YB/T 142-2012 | 浸渍石墨电极 | 本标准规定了浸渍石墨电极的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存及质量证明书。 本标准适用于以石油焦、煤沥青等为原料制成的压型品，经焙烧后进行浸渍、再次焙烧、石墨化、机械加工，供电弧炉等作导电材料和耐腐蚀导电用的浸渍石墨电极。 | YB/T 142-1998 |  |
|  | YB/T 4273-2012 | 无磁石油钻具用钢棒 | 本标准规定了无磁石油钻具用钢棒的订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书等。 本标准适用于直径或边长为100mm～300mm的无磁石油钻具用锻制钢棒和生产钻铤、加重钻杆等石油钻具产品用无磁钢棒。 |  |  |
|  | YB/T 4274-2012 | 海洋石油平台用热轧H型钢 | 本标准规定了海洋石油平台用热轧H型钢的牌号、订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书等。 本标准适用于制造海洋石油平台结构用的一般强度和高强度热轧H型钢，其翼缘厚度不大于50mm。 |  |  |
|  | YB/T 4275-2012 | 混铁炉用耐火浇注料 | 本标准规定了混铁炉用耐火浇注料的分类、技术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运输、储存及质量证明书等。 本标准适用于混铁炉工作衬用耐火浇注料。 |  |  |
|  | YB/T 4276-2012 | 消耗型快速热电偶用接插件 | 本标准规定了消耗型快速热电偶用测温枪接插件以及定氧测温复合传感器用定氧测温枪接插件的术语和定义、产品分类、补偿类型、型号和耐温上限、技术要求、检验项目和方法、检验规则、包装和标识。 本标准适用于消耗型快速热电偶测量熔体金属温度的测温枪接插件和定氧测温枪接插件。 |  |  |
|  | YB/T 4277-2012 | 型材轧钢用导卫装置 | 本标准规定了型材轧钢用导卫的术语和定义、分类、型号、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、储运等要求。 本标准适用于型材（指角钢、槽钢、扁钢、方钢、工字钢、H型钢等）轧钢所使用的导卫装置。 |  |  |
|  | 有色行业 |  |  |  |  |
|  | YS/T 784-2012 | 铝电解槽技术参数测量方法 | 本标准规定了铝电解槽技术参数的测量方法。 本标准适用于预焙阳极电解槽技术参数的测量。 |  |  |
|  | YS/T 63.9-2012 | 铝用炭素材料检测方法 第9部分：真密度的测定 氦比重计法 | 本标准规定了氦比重计法测定铝用炭素材料的真密度。 本标准适用于阴极炭块、预焙阳极、煅后石油焦真密度测定，其他固体材料也可参照此方法。 本标准不适用于石墨材料。 | YS/T 63.9-2006 | ISO 21687：2007，MOD |
|  | YS/T 63.10-2012 | 铝用炭素材料检测方法 第10部分：空气渗透率的测定 | 本标准规定了预焙阳极空气渗透率的测定方法。测定范围：0.01×10-9 m2～20×10-9 m2。 本标准适用于预焙阳极空气渗透率的测定。 本标准不适用于未焙烧的阳极。 | YS/T 63.10-2006 | ISO 15906：2007，MOD |
|  | YS/T 63.15-2012 | 铝用炭素材料检测方法 第15部分：耐压强度的测定 | 本标准规定了铝用炭素材料耐压强度的测定方法。 本标准适用于铝用炭素材料耐压强度的测定。 | YS/T 63.15-2006 | ISO 18515：2007，MOD |
|  | YS/T 63.19-2012 | 铝用炭素材料检测方法 第19部分：灰分含量的测定 | 本标准规定了铝用炭素材料灰分含量的测定方法。 本标准适用于铝用炭素材料灰分含量的测定；测定范围：≥0.10%。 | YS/T 63.19-2006 | ISO 8005：2005，MOD |
|  | YS/T 63.23-2012 | 铝用炭素材料检测方法 第23部分：预焙阳极空气反应性的测定 热重法 | 本标准规定了热重法（TGA）测定预焙阳极空气反应性的方法。 本标准适用于热重法（TGA）测定预焙阳极空气反应性。由于加热条件、样品尺寸、原料、测定质量损失和后续反应速率的多样性，可用的装置也很多。本部分规定了样品尺寸、反应温度、反应面气流速度以及反应时间，使得不同设备测定的结果具有可比性。 |  | ISO 12989.2：2004，IDT |
|  | YS/T 63.24-2012 | 铝用炭素材料检测方法 第24部分：预焙阳极二氧化碳反应性的测定 热重法 | 本标准规定了热重法（TGA）测定预焙阳极二氧化碳反应性的方法。 本标准适用于热重法（TGA）测定预焙阳极二氧化碳反应性。由于加热条件，样品尺寸，原料，测定质量损失和后续反应速率的多样性，可用的装置很多。本部分规定了样品尺寸、反应温度、反应面气流速度以及反应时间，使不同设备测定的结果具有可比性。 |  | ISO 12988.2：2004，IDT |
|  | YS/T 63.25-2012 | 铝用炭素材料检测方法 第25部分：无压下底部炭块钠膨胀率的测定 | 本标准规定了铝用阴极炭块由于钠渗透引起的线性膨胀率（即钠膨胀率）的测定方法。 本标准适用于测定铝用阴极炭块由于钠渗透引起的线性膨胀率（即钠膨胀率），线性膨胀率还取决于取样方向的各向异性。 |  | ISO 15379.2：2004，IDT |
|  | YS/T 63.26-2012 | 铝用炭素材料检测方法 第26部分：耐火材料抗冰晶石渗透能力的测定 | 本标准规定了测定致密耐火材料抗熔融态的冰晶石与过量氟化钠渗透能力的方法。 本标准适用于铝电解用耐火材料。 |  | ISO 20292:2009，IDT |
|  | YS/T 785-2012 | NaA型沸石相对结晶度测定方法 X衍射法 | 本标准规定了用X射线衍射仪对NaA型沸石相对结晶度的测定方法。 本标准适用于NaA型沸石相对结晶度的测定。 |  |  |
|  | YS/T 787-2012 | 赤泥中精选高铁砂技术规范 | 本标准规定了赤泥回收铁砂的要求、试验方法、检验规则及质量证明书等。 本标准适用于拜耳法氧化铝生产工艺所得赤泥回收工业原料用铁砂。 |  |  |
|  | YS/T 273.3-2012 | 冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第3部分：氟含量的测定 | 本标准规定了冰晶石中氟含量的测定方法。 本标准适用于冰晶石中氟含量的测定。测定范围：40.00%～60.00%。 | YS/T 273.3-2006 |  |
|  | YS/T 581.3-2012 | 氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第3部分：氟含量的测定 | 本标准规定了氟化铝中氟的测定方法。 本标准适用于氟化铝中氟含量的测定。测定范围：40.00%~70.00%。 | YS/T 581.3-2006 |  |
|  | YS/T 516-2012 | 钨丝二次再结晶温度测量方法 | 本标准规定了钨丝的二次再结晶温度的测量方法。 本标准适用于Φ0.35mm～Φ1.0mm掺杂钨丝的二次再结晶温度测量。 | YS/T 516-2006 |  |
|  | YS/T 515-2012 | 钨丝下垂试验方法 | 本标准规定了钨丝的下垂试验方法及试验报告要求。 本标准适用于Φ0.39mm及Φ1.00mm掺杂钨丝的下垂性能测试。 | YS/T 515-2006 |  |
|  | YS/T 788-2012 | 氢化锂 | 本标准规定了氢化锂的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。 本标准适用于以金属锂、氢气为原料，采用化学合成方法生产的氢化锂。该产品主要用于有机合成中的还原剂、催化剂和缩合剂。 |  |  |
|  | YS/T 789-2012 | 碳酸铷 | 本标准规定了碳酸铷的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存及订货单（或合同）内容。 本标准适用于以锂云母为原料，采用化学合成方法或萃取法生产的碳酸铷，用作制取金属铷和各种铷盐的原料、特种玻璃的生产、微型高能电池和晶体闪烁计数器等。 |  |  |
|  | YS/T 790-2012 | 铱管 | 本标准规定了铱管的要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存、产品质量证明书及合同（或订货单）内容。 本标准适用于用粉末冶金方法生产的用于耐火纤维行业的无缝铱管。 |  |  |
|  | YS/T 791-2012 | 铂靶 | 本标准规定了铂靶的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及合同或订货单。 本标准适用于半导体器件用的各类铂溅射靶材，其他用途的铂靶材也可参照使用。 |  |  |
|  | YS/T 358.12-2012 | 钽铁、铌铁精矿化学分析方法 第12部分:湿存水量的测定 重量法 | 本标准规定了钽铁、铌铁精矿中湿存水含量的测定方法。 本标准适用于钽铁、铌铁精矿中湿存水量的测定。测定范围：0.10%～5.00%。 |  |  |
|  | YS/T 792-2012 | 单晶炉用碳/碳复合材料坩埚 | 本标准规定了单晶拉制炉用碳/碳复合材料坩埚的要求、试验方法、检测规则及标志、包装、运输、贮存、质量说明书和合同（或订货单）内容。 本标准适用于半导体领域单晶拉制炉用碳/碳复合材料坩埚，也适用于其他高温炉提纯多晶硅和冶炼金属用碳/碳复合材料坩埚。 |  |  |
|  | YS/T 264-2012 | 高纯铟 | 本标准规定了高纯铟的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容等。 本标准适用于以工业粗铟为原料，经原料处理及电解精炼等工艺制得的高纯铟。产品供制作化合物半导体、高纯合金、高级轴承及半导体材料的掺杂剂等。 | YS/T 264-1994 |  |
|  | YS/T 265-2012 | 高纯铅 | 本标准规定了高纯铅的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和质量证明书以及合同（或订货单）内容等。 本标准适用于以99.94%铅锭为原料，经高氯酸铅溶液（或硅氟酸铅溶液）电解精炼而制得的99.999%高纯铅；以99.999%的高纯铅为原料经电解精炼而制得的99.9999%的高纯铅。（这些产品供作化合物半导体、致冷元件、红外光电转换器件、高效温差元件以及焊料等用）。 | YS/T 265-1994 |  |
|  | YS/T 793-2012 | 电工用火法精炼再生铜线坯 | 本标准规定以紫杂铜为原料经火法精炼和连铸连轧生产的电工用再生铜线坯的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容。 本标准适用于直径为6.0mm～35.0mm，供进一步拉制电工用线材或其他电工用铜导体的圆形截面铜线坯。 |  | ASTM B49-10、EN1977:1998,NEQ |
|  | YS/T 794-2012 | 钛种板 | 本标准规定了钛种板的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。 本标准适用于湿法冶金种板用钛板。 |  |  |
|  | YS/T 795-2012 | 高尔夫球头用钛及钛合金板材 | 本标准规定了高尔夫球头用钛及钛合金板材的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。 本标准适用于高尔夫球头用钛及钛合金板材。 |  |  |
|  | YS/T 259-2012 | 冶金用钽粉 | 本标准规定了冶金用钽粉的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书、合同（或订货单）等内容。 本标准适用于粉末冶金法制得的钽粉，产品主要用作合金添加剂和钽加工材原料等。 | YS/T 259-1996 |  |
|  | YS/T 796-2012 | 钨坩埚 | 本标准规定了钨坩埚的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。 本标准适用于稀土冶炼、石英玻璃行业或其他行业用的、以粉末冶金法生产的钨坩埚。 |  |  |
|  | YS/T 797-2012 | 便携式锂离子电池用铝壳 | 本标准规定了便携式锂离子电池用铝壳的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。 本标准适用于各种便携式锂离子电池用铝壳。 |  |  |
|  | YS/T 798-2012 | 镍钴锰酸锂 | 本标准规定了镍钴锰酸锂的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）内容。 本标准适用于锂离子电池用正极活性物质镍钴锰酸锂。 |  |  |